Pressemitteilung

Gilching, 22.05.2014

Langfassung:

Wartungsarme Edelstahlkette mit Polymer-Gleitlagerbuchse

Das Fett muss weg

Der weltweit führende Hersteller von antriebstechnischen Produkten TSUBAKI bietet mit der „LS Kette“ eine korrosionsbeständige, selbstschmierende Hybridkette – bestehend aus Edelstahl und Polymer. Im Vergleich zur reinen Kette aus Edelstahl ist die LS-Kette zu mindestens 80 % resistent gegenüber mehr als 30 getesteten Flüssigkeiten wie Essig, Milch, Alkohol und Seifenlaugen.

Zu den Edelstahlbauteilen zählen Bolzen, Buchsen und Laschen, während die Gleitlagerbuchse aus Polymer gefertigt wurde. Die Rollen können je nach Anwendung in beiden Materialien ausgeführt sein.

Der zulässige Temperaturbereich der LS-Kette mit Edelstahlrollen beträgt -20° bis +100 °C, die mit Polymerrollen ausgestatteten Ketten halten -20° bis +80 °C aus. Im Vergleich zu den Standard-Edelstahlketten des Herstellers bietet die LS Kette eine 4-fache Standzeit bei Trockenlauf und sie hält sogar 10-fach länger bei Einsatz einer Wasserschmierung. Die Dauerfestigkeit ist bei beiden Ausführungen identisch. Auch beim Thema Leichtbau punktet die Hybridkette: Ausgestattet mit Polymerrollen in Standardausführung ist sie 15 % leichter; mit großen Laufrollen 40 %. Zudem läuft sie 7 bis 10 dB leiser.

Applikation Reinigungsanlage

Die folgende Applikation zeigt, wie sich beispielsweise die Standzeit mit dem Einsatz einer Hybridkette erhöhen lässt: Gesinterte Bauteile werden mittels einer Edelstahlkette zum Entfernen von Fett in eine Reinigungsanlage befördert. Sowohl die Sinterteile als auch die Kette werden darin mit einem Reiniger gewaschen. Damit ist eine Schmierung der Kette ausgeschlossen. Die Mangelschmierung bei der ursprünglichen Kette aus Edelstahl führte frühzeitig zur Längung der Kette. Das wiederum bescherte zunehmend Probleme im Prozess-Ablauf. Durch den Austausch mit einer Langgliederkette RF2040S-LSC Edelstahlkette der LSC Serie von TSUBAKI konnte die Standzeit vervierfacht werden.

Anwendung findet die LS Kette außerdem beispielsweise in der Lebensmittelindustrie und Pharmazie.

Bilder:

LS-Kette1.jpg: Die Hybridkette LS von TSUBAKI besteht aus Edelstahl und Polymer.

LS-Kette2.jpg: Das Material der Rollen ist frei wählbar.

LS-Kette3.jpg: Es gibt die LS-Kette ausgestattet mit Standardgliedern (r.) und mit Langgliedern (l.).

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-100, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presse Service Büro GbR, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de