Pressemitteilung

Gilching, 22.05.2014

Kurzfassung:

Hybride Abspeckhilfe

TSUBAKI bietet mit der „LS Kette“ eine korrosionsbeständige, selbstschmierende Hybridkette – bestehend aus Edelstahl und Polymer. Im Vergleich zur reinen Kette aus Edelstahl ist die LS-Kette zu mindestens 80 % resistent gegenüber mehr als 30 getesteten Flüssigkeiten wie Essig, Milch, Alkohol und Seifenlaugen. Zu den Edelstahlbauteilen zählen Bolzen, Buchsen und Laschen, während die Gleitlagerbuchse aus Polymer gefertigt wurde. Die Rollen können je nach Anwendung in beiden Materialien ausgeführt sein. Der zulässige Temperaturbereich der LS-Kette mit Edelstahlrollen beträgt -20° bis +100 °C, die mit Polymerrollen ausgestatteten Ketten halten -20° bis +80 °C aus. Im Vergleich zu den Standard-Edelstahlketten des Herstellers bietet die LS Kette eine 4-fache Standzeit bei Trockenlauf und sie hält sogar 10-fach länger bei Einsatz einer Wasserschmierung. Ausgestattet mit Polymerrollen in Standardausführung ist die Hybridkette 15 % leichter; mit großen Laufrollen 40 %. Zudem läuft sie 7 bis 10 dB leiser. Durch den Austausch mit einer Langgliederkette RF2040S-LSC Edelstahlkette der LSC Serie in einer Reinigungsanlage für gesinterte Bauteile ließ sich beispielsweise die Standzeit vervierfachen.

Bild:

LS-Kette1.jpg: Die Hybridkette LS von TSUBAKI besteht aus Edelstahl und Polymer.

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-100, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presse Service Büro GbR, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de